■공시체의 비접착식 캡핑 방법(Unbonded-Capping)

Ⅰ. 개요

◈콘크리트 구조물의 압축강도를 측정함에 있어 규정에 따라 실린더 몰드 즉, 공시체에 의거 실시되고 있으나, 하중을 고르게 전달하기 위하여 마무리 상단을 요철이 없도록 하여야 한다.

따라서 콘크리트 공시체의 상단을 시멘트 풀에 의한 접착식 캐핑 또는 연마등의 방법으로 실시하고 있으나, 각각의 불리한 점들이 있었던 바,

◈근래 외국에서 개발, 적용하고 있는 비 접착식 방법으로 합성고무인 압축패드와 강제링을 이용한 공법으로 공시체의 상· 하부 표면을 별도로 가공하지 않고도 신속, 정확하게 압축강도를 측정할 수 있어 재료비, 인건비를 최대한 절감하고 있다.

Ⅱ. 공시체 캡핑(Cylinder Mold capping)공법의 종류 및 특징

	공시체캡핑(Cylinder Mold capping)공법의 종류
	시멘트 풀 (Cement Paste)	유황 콤파운드 (sulfur)	연마 (Grinding)	고무패드 (PadCap System)
장점	- 재료 구입 용이 - 특수장비 필요 없음	- 편리성 양호 - 적기 수중양생 가능	- 편리성 양호 - 적기 수중양생 가능	- 신속, 정확도 양호 (작업의 편리성) - 적기 수중양생 기능 - 재료, 인건비 절감
단점	- 과정의 복잡화로 시험원의 불만 고조 및 숙련도 요구됨. - 품질의 저하 (균열발생) - 적기 시공의 난이 (장시간 소유) ※ 접착방식	- 환기설비 설치 비용 과다소요 - 사전 용해작업과정 복잡화 - 냄새의 유독성 (인체에 해로움) - 환경폐기물 발생 ※ 접착방식	- 고가의 장비 소요 - 정기적인 소모성 자재소요(비용과다) - 작업의 위험성 ※ 연마방식	- 소모성 자재 소요 (고무패드:100회사용) ※ 비접착 방식

①공시체 상/하부면 이물질 제거 ②CAP System 장착(강재링 + 고무패드) ③압축강도 시험기내 장착(공시체 + 언본드시스템) ④압축강도시험 ⑤데이타 정리

Ⅲ. Unbonded-Capping 방법

Ⅳ. Unbonded-Capping 유의사항

①고무패드 보관관리 및 사용횟수 100회 이내 준수

②공시체 탈형 시 상하 외주면 모서리 파손 주의

③탈형 공시체의 균열 등 외관 손상여부를 확인한다.

④시험기기내 장착 시 수직 및 수평관리로 균일하게 가압될 수 있도록 한다. 끝.